**Stolit Milano fino pjegav,lazuriran**

Na predhodno gletovanu fasadnu površinu (gletovani sloj preko termoizolacije kod termofasada ili fino malterisani sloj kod fasada sa klasičnim malterom)nanijeti grundirung StoPutzgrund(potrošnja 0,25-0,3 kg/m2).

Nakon sušenja grundirunga,gleterima od nehrđajućeg čelika,nanijeti temeljnu žbuku Stolit K 1,5,zrno K,granulacija 1,5 mm.Temeljnu žbuku,u bijeloj boji, nanijeti na veličinu zrna,a nakon sušenja,potrebno je,zrna koja strše, kao i eventualne neravnine i grudvice,izravnati(“obiti”)pomoću gleterice Sto-Flachenspachtel.Površinu nakon toga očistiti(oprašiti).Potrošnja Stolita K 1,5 je cca 2,3 kg/m2.

Prvo odnosno izravnavajuće gletanje raditi sa finom žbukom Stolit Milano u tonu po izboru.

Stolit Milano nanijeti pomoću gletera od nehrđajućeg čelika,u debljini sloja da se popuni struktura temeljne žbuke Stolita K 1,5.Nakon sušenja sve vidljive tragove gletera obrusiti,a zatim oprašiti površinu.

Potrošnja Stolita Milano za izravnavajuće gletanje je cca 2,0 kg/m2.

Drugo,odnosno fino gletanje raditi nakon sušenja prvog gletanja također sa gleterom od nehrđajućeg čelika.Drugo gletanje raditi na jednoličnu debljinu sloja,te nakon laganog sušenja,raditi filcanje površine pomoću vlažne(ali ne mokre)daske sa spužvom od latexa i velura(Sto-Latex-Velours-Schammscheibe). Vlaženje daske raditi pomoću ručne šprice sa vodom. Nakon filcanja na površini ne smiju ostati nikakve pore niti neravnine.Obrađenu površinu ostaviti da se osuši.

Potrošnja Stolit Milana za drugo gletanje je cca 0,5 kg/m2.

“pjege” odnosno “fleke” raditi tako što se određena količina Stolit Milana nanese između dva gletera od nehrđajućeg čelika I nakon odvajanja gletera količinu koja je ostala na gleteru aplicirati na fasadnu površinu imitirajući izglčed kore drveta.Odmah nakon nanosa Stolit Milano svući skoro na debljinu granulata da se dobije jednolična,fina debljina sloja.Pojedina mjesta pjegaste površine i/ili prelazi trebaju se pomoću vlažne(ali ne mokre)daske sa spužvom od lateksa i velura,poravnati tako da ne ostanu nikakve pore.Obrađena mjesta ostaviti da se osuše.

Izgled gotovih površina uglavnom zavisi od odabranog tona Stolit Milana.Po želji može se ponoviti pjegasto gletanje.Potrošnja Stolit Milana za jedno pjegasto gletanje je cca.0,2-0,3 kg/m2.

Nakon sušenja,pjegastog gletanja,na površinu nanijeti lazuru sa StoColor Metallic-om razrijeđenim sa vodom u omjeru 1:1 u tonu po izboru.Lazura se prvo nanosi pjegasto pomoću valjka a potom se obrađuje sa StoLook Schwammscheibe(daska sa spužvom)te se nejednolično raspoređuje tako da se slijeva od sredine prema vani.Između pjedinih premazanih mjesta mora,uvijek,ostati razmak za slijedeći premaz. Nakon sušenja prvog lazurnog nanosa,na nelazurirana mjesta, nanijeti,pjegasto, valjkom drugi lazurni nanos.Lazura se neposredno nakon nanošenja drugog nanosa,mokro u mokro,nejednolično obrađuje pomoću StoLook Schwammscheibe(daska sa spužvom)tako da se dobije gotova jednolična slika.

Potrošnja StoLook Metallic lazure(nerazrijeđene) je cca 0,15 l/m2 za oba lazurna premaza.